RC0307W24

水性喷墨100mic 珠光膜水胶 80gsm 白色格拉辛底纸

OEM 认证测试适用 :

RC0307W24 是一款集高印刷适性与优质防水性能于一体的多用途标签材料。面材采用 100 微米光白PP，并涂布专用水性吸墨层，确保水性喷墨打印色彩饱满、细节清晰、干燥迅速、不易晕染。同时兼容激光打印等多种印刷方式，满足多元化生产需求。

胶粘剂为环保型永久性丙烯酸乳液胶，初粘力强、持粘性稳定，可在 –20℃ 至 80℃ 范围内保持牢固贴合，防止翘边或脱落。底纸采用 80gsm 白色格拉辛纸，挺度高、剥离顺畅，适合高速模切与自动贴标。

RC0307W24 广泛应用于化妆品、食品饮料、医药、工业等标签场景，不仅外观专业质感佳，还能在多种环境中保持稳定性能。对于表面特别粗糙或直径小于 5cm 的曲面，建议先行测试以确保最佳效果。在适宜温湿度条件下储存，产品可保持长达 12 个月的优良状态，是追求品质与稳定的理想之选。

面材:

100mic 光白PP含水性吸墨涂层

胶水:

永久性水胶

底纸:                                                            80g 白色格拉辛纸

防水性：★★★★★

耐化学性：★★

特殊性能 :

数码打印兼容性:

水性喷墨: ★★★★★

UV 喷墨：N/A

HP Indigo: N/A

激光/干碳粉: ★★★

RC0307W24 技术参数

测试方法

典型值

h

N/25mm

N/25mm

g/㎡

g/㎡

μm

μm

μm

单位

初粘

粘着力

保持力

底纸克重

(ISO 534)

71±7mic

底纸厚度

项目

胶层厚度

面材克重

面材厚度

92±5mic

80±5g/㎡

20±3mic

80±5g/㎡

≥8N/25mm

≥6N/25mm

(ISO 534)

(ISO 536)

(ISO 2808)

(ISO 536)

(FTM9 钢板)

(FTM1 钢板)

(FTM8 钢板)

＞8h

该产品适用于各种广告包装和工业标签应用典型的应用包括化妆品、制药和食品行业的标签系统。不建议在不规则圆弧面或极其粗糙的表面使用。不建议应用于直径小于 1.5cm 的曲面，否则需要在应用前进行测试。

Epson CW-C8030、Epson CW-C4030、Epson CW-C6530P、Epson CW-C6530A、Epson TM-C7520G、Epson CW-C6030A

Epson L3255、Epson L3269、Epson EP-C7000a、Epson EM-C8101a、Epson L11058、Epson WF-C879Ra......

Canon GX7180、Canon GX6080、Canon GX7080、Canon G3891、Canon G4880、Canon G4881、Canon G4891......

Afinia Label L901 / L901 Plus、Afinia Label L801 / L801 Plus 、Afinia Label L701、Afinia Label L502......
VipColor VP660、VipColor VP700、VipColor VP750......

支持设备型号:

应用建议：

应用湿度范围为 40% ~ 60%。超过此湿度范围，建议客户测试后再使用。要应用的表面必须彻底清洁灰尘，油脂或任何污染物。始终建议在使用前测试产品对应用表面的粘合适用性。这些信息是基于我们的知识和实际经验，但不构成保证。所有资料如有更改，恕不另行通知。

适益仓储湿度 : 50±10%，打印前请保持 40~60% 湿度环境，避免由于湿度变化过高引起材料卷曲适益仓储温度 : 5~28℃，保质期 : 12 个月

地址 : 上海市松江区文松路 333 弄 9 号楼 丨   电话 : 021-6958 9533 丨 邮编 : 201600

www.rightint.com 丨 www.rightintdigital.com

使用温度:

最低贴标温度: 5℃

适用温度:–20 ~ 80℃

长度和宽度:

按需定制

卷状尺寸: 100mm to 1080mm